- JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

- JG XXX—XXXX

自保温混凝土复合砌块

Self-insulation concrete compound block

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                          XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部      发布

前   言

本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位归口

本标准负责起草单位：福建省建筑科学研究院

厦门源昌城建集团有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人员：

本标准于XXXX年首次发布。

自保温混凝土复合砌块

# 1  范围

本标准规定了自保温混凝土复合砌块的术语、分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、堆放和运输、附录等。

本标准适用于工业与民用建筑用的自保温混凝土复合砌块。

# 2  规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 175-2007/XG1-2009 通用硅酸盐水泥

GB/T 1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 4111-1997 混凝土小型空心砌块试验方法

GB5464 建筑材料不燃性试验方法

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB 8076-2008 混凝土外加剂

GB/T 9978 建筑构件耐火试验方法

GB/T 13475-2008 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

GB/T 14684-2001 建筑用砂

GB/T 14685-2001 建筑用卵石、碎石

GB/T 17431.1-1998 轻集料及其试验方法 第1部分 轻集料

GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T19889.3-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量

GB/T 50121-2005建筑隔声评价标准

JC/T 209-1996 膨胀珍珠岩

JC/T 790-1996 砖和砌块名词术语

JGJ12-2006 轻骨料混凝土结构技术规程

JGJ51-2002 轻骨料混凝土技术规程

JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 63-2006 混凝土用水标准

JGJ132-2009 居住建筑节能检测标准

JG158-2004 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

YB/T4178-2008混凝土用高炉重矿渣碎石

# 3  术语和定义

3.1

自保温混凝土复合砌块    self-insulation concrete compound block

在混凝土小型空心砌块基础上，通过在砌块壁肋中复合轻质骨料或在砌块孔洞中填插保温材料等工艺生产的，其所砌筑墙体自身能够满足当地建筑节能指标要求的砌块称为自保温混凝土复合砌块，简称自保温小砌块。

3.2

轻骨料  lightweight aggregate

堆积密度不大于1100kg/m3的轻粗骨料和堆积密度不大于1200kg/m3的轻细骨料的总称。

3.3

当量导热系数（λeq）   equivalent thermal conductivity

表征自保温混凝土复合砌块砌体的综合热传导能力的参数，其数值等于砌体的厚度（d）与热阻(R)的比值。λeq=dR，单位为W/（m·K）。

3.4

当量蓄热系数（Seq）   equivalent heat storage coefficient

表征自保温混凝土复合砌块砌体的热稳定性能力的参数，其数值等于砌体的热惰性指标(D)与热阻(R)的比值。Seq=DR，单位为W/（m2·K）。

其它术语见JC/T790和JCJ51。

# 4 分类

4.1 类别

4.1.1 按复合类型可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类：

Ⅰ类：保温材料与混凝土砌块通过在砌块壁肋中复合轻质骨料而形成的自保温小砌块。

Ⅱ类：保温材料与混凝土砌块通过在砌块孔洞中填插保温材料而形成的自保温小砌块。

Ⅲ类：保温材料与混凝土砌块通过在砌块壁肋中复合轻质骨料和在砌块孔洞中填插保温材料而形成的自保温小砌块。

4.1.2 按砌块孔的排数分为两类：单排孔（1）、多排孔（2）

4.2 等级

4.2.1 按自保温小砌块密度等级分为九级：500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1400。

4.2.2 按自保温小砌块强度等级分为六级： MU3.5、MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20。

4.2.3 按自保温小砌块（砌体）保温性能等级分为六级：K2.0、K1.5、K1.2、K1.0、K0.8、K0.6

4.2.4按自保温小砌块（砌体）隔热性能等级分为四级：D3.5、D3.0、D2.5、 D2.0

4.2.5 按自保温小砌块尺寸允许偏差和外观质量，分为两个等级：一等品（B）、合格品（C）。

4.3 标记

4.3.1 产品标记：自保温混凝土复合砌块（BFK）按产品名称、类别、密度等级、强度等级、保温性能等级、隔热性能等级、质量等级和标准编号的顺序进行标记。

示例：类别按复合类型为Ⅱ、密度为1000级、强度等级为5.0级、保温性能等级为K1.0、隔热性能等级为D3.0、质量等级为一等.其标记为：

BFK（Ⅱ）1000 5.0 K1.0 D3.0 B JC/T XXX

# 5 原材料

5.1 水泥

应符合GB175的规定。

5.2 粗骨料

5.2.1 碎石、卵石应符合GB/T 14685的规定，如采用石屑等破碎石材，小于0.15mm的细石粉含量不应大于20%。

5.2.2 重矿渣应符合YB/T4178的规定，其最大粒径为10mm。

5.3 细骨料

应符合GB/T 14684、JGJ 52的规定。

5.4 轻骨料

5.4.1 最大粒径不宜大于8mm。

5.4.2 应符合JGJ 51、JGJ12的要求。

5.4.3 粉煤灰陶粒、粘土陶粒、页岩陶粒、天然轻骨料、超轻陶粒、自然煤矸石轻骨料和煤渣应符合GB/T 17431.1的要求；其中，煤渣的含碳量不大于10%；煤渣在陶粒混凝土中的掺量，不应大于轻粗骨料总量的30%（或20%）。

5.4.4 膨胀珍珠岩应符合JC/T 209，但膨胀珍珠岩的堆积密度不宜低于80kg/m3。

5.4.5聚苯颗粒应符合JG158的要求，使用时应等体积取代砌块中原粗、细骨料。

5.4.6非煅烧粉煤灰轻骨料除应符合GB/T 17431.1的要求外，SO3含量应小于1%，烧失量小于15%。

5.5 掺合料

5.5.1 粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

5.5.2 粉磨细矿渣应符合GB/T 18046的规定。

5.6 外加剂

应符合GB 8076的规定。

5.7 用水

应符合JGJ 63的规定。

5.8 保温材料

5.8.1挤塑板XPS板、膨胀聚苯板EPS板主要性能指标应符合表1的规定。

表1  XPS板、EPS板主要性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | XPS板 | EPS板 |
| 1 | 密度/ kg/m3 | ≥12 | ≥9 |
| 2 | 导热系数/ W/(m·K) | ≤0.035 | ≤0.045 |
| 3 | 吸水率（V/V）/% | ≤4.0 | ≤5.0 |

5.8.2 填空用聚苯颗粒保温浆料符合JG158的规定。

5.8.3其它插填保温材料应符合相应标准规定。

# 6 技术要求

6.1 规格

6.1.1 自保温混凝土复合砌块的主规格为390mm×190mm×190mm。厚度还可以为240㎜、280㎜,其它规格尺寸可由供需双方商定。

6.1.2 尺寸允许偏差应符合表2的规定。

表2 规格尺寸偏差

| 项目名称 | 一等品（B） | 合格品(C) |
| --- | --- | --- |
| 长度/mm | ±2 | ±3 |
| 宽度/mm | ±2 | ±3 |
| 高度/mm | ±2 | ±3 |
| 注：砌块最小外壁厚不应小于18mm。 |  |  |

6.2 外观质量

外观质量应符合表3的规定。

表3 外观质量

| 项目名称 | 一等品（B） | 合格品(C) |
| --- | --- | --- |
| 弯曲不大于/mm | 2 | 3 |
| 掉角缺棱个数不多于/个 | 2 | 2 |
| 掉角缺棱三个方面投影尺寸的 最小值不大于/mm | 20 | 30 |
| 裂缝延伸投影的累计尺寸不大于/mm | 20 | 30 |

6.3 密度等级

密度等级应符合表4的规定。

表4 密度等级

| 密度等级 | 砌块干表观密度的范围/kg/m3 |
| --- | --- |
| 500 600 700 | ≤500 510～600 610～700 |
| 800 | 710～800 |
| 900 | 810～900 |
| 1000 | 910～1000 |
| 1100 | 1010～1100 |
| 1200 1400 | 1110～1200 1210～1400 |

6.4 强度等级

强度等级应符合表5的规定。

表5 强度等级

| 强度等级 | 砌块抗压强度/ MPa |  | 密度等级范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最小值 |  |
| 3.5 | ≥3.5 | ≥2.8 | ≤800 |
| 5.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤900 |
| 7.5 | ≥7.5 | ≥6.0 | ≤1000 |
| 10.0 | ≥10.0 | ≥8.0 | ≤1100 |
| 15 | ≥15 | ≥12 | ≤1200 |
| 20 | ≥20 | ≥16 | ≤1400 |

6.5 热工性能

6.5.1 保温性能应符合表6的规定

表6 保温性能等级

| 保温性能等级 | 砌体传热系数/ W/（㎡·K） | 当量导热系数/ W/（m·K） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 190系列 | 240系列 | 280系列 |
| K2.0 | ≤2.0 | ≤0.54 | ≤0.69 | ≤0.80 |
| K1.5 | ≤1.5 | ≤0.37 | ≤0.46 | ≤0.54 |
| K1.2 | ≤1.2 | ≤0.28 | ≤0.35 | ≤0.41 |
| K1.0 | ≤1.0 | ≤0.22 | ≤0.28 | ≤0.33 |
| K0.8 | ≤0.8 | ≤0.17 | ≤0.22 | ≤0.25 |
| K0.6 | ≤0.6 | ≤0.13 | ≤0.16 | ≤0.18 |

6.5.2 隔热性能应符合表7的规定

表7 隔热性能等级

| 隔热性能等级 | 砌体热惰性指标 | 当量蓄热系数与当量导热系数的比值/m-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 190系列 | 240系列 | 280系列 |
| D3.5 | ≥3.5 | ≥18.4 | ≥14.6 | ≥12.5 |
| D3.0 | ≥3.0 | ≥15.8 | ≥12.5 | ≥10.7 |
| D2.5 | ≥2.5 | ≥13.2 | ≥10.4 | ≥8.9 |
| D2.0 | ≥2.0 | ≥10.5 | ≥8.3 | ≥7.1 |

6.6 吸水率、相对含水率、干缩率

6.6.1 吸水率不应大于20%。

6.6.2 相对含水率和干缩率应符合表8的规定。

表8  相对含水率和干缩率

| 干缩率/% | 相对含水率/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 潮湿 | 中等 | 干燥 |
| ＜0.03 | 45 | 40 | 35 |
| 0.03～0.045 | 40 | 35 | 30 |
| ＞0.045 | 35 | 30 | 25 |
| - 相对含水率即砌块出厂含水率与吸水率之比。 W=ω1ω2×100 式中: W ----砌块的相对含水率/%； ω1----砌块出厂的含水率/%； ω2----砌块的吸水率/%。 - 使用地区的温度条件： 潮湿----系指年平均相对湿度大于75%的地区； 中等----系指年平均相对湿度50%～75%的地区； 干燥----系指年平均相对湿度小于50%的地区。 |  |  |  |

6.7 抗渗性

用于清水墙的自保温混凝土复合砌块，其抗渗性应满足表9的规定。

表9  抗渗性

| 项目名称 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水面下降高度/mm | 三块中任一块不大于10 |

6.8 碳化系数和软化系数

加入粉煤灰等火山灰质掺合料的自保温混凝土复合砌块，其碳化系数不应小于0.8；软化系数不应小于0.75。

6.9 抗冻性

应符合表10的要求。

表10 抗冻性

| 使用条件 | 抗冻指标 | 质量损失/% | 强度损失/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖地区 | F15 | ≤5 | ≤25 |
| 夏热冬冷地区 | F25 |  |  |
| 寒冷地区 | F35 |  |  |
| 严寒地区 | F50 |  |  |
| 注：F15、F25、F35、F50分别指冻融循环15次、25次、35次、50次。 |  |  |  |

6.10 放射性

掺工业废渣的砌块其放射性应符合GB6566的规定。

6.11 隔声性能

自保温混凝土复合砌体的空气声隔声性能应符合GB50121的规定，满足表11的规定。

表11  自保温混凝土复合砌体空气声隔声性能分级

| 等 级 | 范 围 |
| --- | --- |
| 1级 | 40dB≤Rw＋Cj＜45dB |
| 2级 | 45dB≤Rw＋Cj＜50dB |
| 3级 | 50dB≤Rw＋Cj＜55dB |
| 4级 | 55dB≤Rw＋Cj＜60dB |
| 5级 | Rw＋Cj≥60dB |

6.12防火性能

自保温混凝土复合砌块砌成砌体后的耐火极限不应小于1.5h。

# 7 试验方法

7.1 规格

7.1.1 使用钢直尺或钢卷尺，分度值1mm。

7.1.2长度在条面的中间，宽度在顶面的中间，高度在顶面的中间测量，每项在对应两面各测一次，精确至1mm。

7.1.3 壁、肋厚在最小部位测量，每选两处各测一次，精确至1mm。

7.2 外观质量

7.2.1 弯曲测量：将直尺贴靠坐浆面、铺浆面和条面，测量直尺与试件之间的最大间距，精确至1mm。

7.2.2 缺棱掉角检查：将直尺贴靠棱边，测量缺棱掉角在长、宽、高度三个方向的投影尺寸，精确至1mm。测量结果以最大测量值表示。

7.2.3 裂纹检查：用钢直尺测量裂纹在所在面上的最大投影尺寸，如裂纹由一个面延伸到另一个面时，则累计其延伸的投影尺寸，精确至1mm。测量结果以最大测量值表示。

7.3 密度

按GB/T 4111进行，试件数量为3个砌块。

7.4 强度等级

按GB/T 4111进行，材料试验机量程应能使试件的预期破坏荷载落在满量程的20%~80%。

7.5 热工性能

7.5.1 保温性能

砌体传热系数按照GB/T13475进行，当量导热系数λeq按附录A进行。

7.5.2 隔热性能

自保温混凝土砌块热惰性指标D值、当量蓄热系数Seq按附录B进行。

7.6 吸水率、相对含水率、干缩率

7.6.1吸水率、相对含水率

按GB/T 4111进行，试件数量为3个砌块。

7.6.2 干缩率

按GB/T 4111进行，试件数量为3个砌块。试件浸水时间应为48h。

7.7 抗渗性

按GB/T 4111进行，试件数量为3个砌块。试验结果按3个试件上玻璃筒内水面下降的最大高度来评定。

7.8 碳化系数、软化系数

7.8.1碳化系数

按GB/T 4111进行，试件数量为两组12个砌块。一组5块为对比试件，一组7块为碳化试件，其中两块用于测试碳化情况。

7.8.2软化系数

按GB/T 4111进行，试件数量为两组10个砌块。

7.9 抗冻性

按GB/T 4111进行，试件数量为两组10个砌块。抗冻性以冻融试件的抗压强度损失率、质量损失率和外观检验结果表示。

7.10 放射性

放射性试验按GB 6566进行。

7.11 隔声性能

隔声性能试验按GB/T19889.3进行。

7.12防火性能

耐火极限试验按GB/T 9978《建筑构件耐火试验方法》进行。

燃烧性能试验按GB5464《建筑材料不燃性试验方法》进行。

# 8检验规则、产品合格证、堆放和运输

8.1检验规则

8.1.1 检验分类

8.1.1.1 出厂检验的检验项目为：尺寸偏差、外观质量、密度、强度、吸水率、相对含水率。用于清水墙的砌块尚应检验抗渗性。

8.1.1.2 型式检验：检验项目为技术要求中的全部项目

有下列之一的情况者，必须进行型式检验：

- 新产品的试制定型检验；

- 正常生产后，原材料、配比及生产工艺、产品的强度或密度等级等发生了改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产3个月时（抗冻性、放射性和干缩率检验每年一次；热工性能、隔声性能、防火性能两年一次）；

- 产品停产3个月以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家监督检验机构提出检验要求时。

8.1.2 组批规则

砌块按密度等级和强度等级分批验收。以同一品种原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级、密度等级和同一工艺生产的10000块砌块为一批；每月生产的砌块数不足10000块者亦以一批论。

8.1.3 抽样规则

8.1.3.1尺寸偏差和外观质量检验

尺寸偏差和外观质量检验的试样采用随机抽样法，在检验批的产品中每批随机抽取32块进行检验。

8.1.3.2 其他检验项目

其他检验项目的样品用随机抽样法从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中抽取如下数量进行其他项目检验。如样品数量不足时，再在该批中补抽样品（尺寸偏差和外观质量检验合格）进行检验。

a）强度等级：     3组，每组 3块；

b）密度：         3组，每组 3块；

c）含水率、吸水率和相对含水率：  3组，每组 3块；

d）抗渗性：        3组，每组 3块；

e）抗冻性：        10块；

f）干缩率：        3组，每组 3块；

g）热工性能：按GB/T 13475、JGJ132    1组；

h）放射性:按GB 6566       1组；

i）隔声性能：按GB/T19889.3    1组；

j）软化系数：        10块；

k）碳化系数          12块；

l）防火性能 按GB/T 9978        1组。

8.1.4 判定规则

8.1.4.1若受检砌块的尺寸偏差和外观质量均符合表1和表2的要求时，则判该砌块符合相应等级。

8.1.4.2若受检的32块砌块中，尺寸偏差和外观质量的不合格数不超过7块时，则判该批砌块符合相应等级。

8.1.4.3当所有项目的检验结果均符合本标准第6章各项技术要求的等级时，则判该批砌块为相应等级。

8.1.4.4如检验后有以下情况者可进行复检：

a）除表1、2指标外的其他性能指标有一项不合格者；

b）用户对生产厂家检验结果有异议时。

8.1.4.5复检的抽检数量和检验项目应与前一次检验相同。

8.1.4.6复检后，若符合相应等级指标要求时，则可判定为该等级；若不符合标准要求时，则判定该批产品为不合格。

8.2 产品合格证、堆放和运输

8.2.1产品合格证

砌块出厂时，生产厂应提供产品质量合格证书，其内容包括：

- 厂址、厂名和商标；

- 批量编号和砌块数量；

- 产品标记和检验结果；

- 合格证编号；

- 生产日期和出厂日期；

- 检验部门和检验人员签章

- 产品的强度与龄期

8.2.2堆放和运输

8.2.2.1自保温混凝土复合砌块应按规格、等级分批分别堆放，不得混杂。

8.2.2.2自保温混凝土复合砌堆放、运输及砌筑应有防雨防潮和排水措施。

8.2.2.3自保温混凝土复合砌装卸时，严禁碰撞、扔摔；应轻码轻放，不许翻斗倾卸。

附录A     当量导热系数计算方法

自保温小砌块砌体的当量导热系数应按照下式计算：

λeq=dR                                         （1）

R＝1K−Ri−Re                                  （2）

式中：   λeq——自保温小砌块砌体的当量导热系数，W/(m⋅K)；

d——自保温小砌块砌体的厚度，m；

R——自保温小砌块砌体的热阻，m2⋅K/W；

K——自保温小砌块砌体的传热系数，其值由GB/T13475得出（若测试过程中砌体两面有用标准砂浆抹平，则最终值应扣除抹面砂浆的热阻），W/(m2⋅K)；

Ri——内表面换热阻，其值取0.11m2⋅K/W；

Re——外表面换热阻，其值取0.04m2⋅K/W。

附录B   当量蓄热系数计算方法

B1 自保温小砌块材料热工性能

自保温小砌块壁肋材料及砌块孔洞中填插保温材料的导热系数λ和蓄热系数S应按JGJ 51中7.5的规定进行检测得出。

B2 自保温小砌块的热工分层

在对自保温小砌块进行热工计算前，应根据自保温小砌块的平面结构型式，按照截面差异或材料差异，在垂直于热流方向进行热工分层（图B.1为自保温小砌块的热工分层示例）。

图B.1 热工分层示例

B3 热惰性指标计算

单层结构或单一材料的自保温小砌块热阻R按下式计算：

R=δλ                                   （3）

式中  δ——材料层厚度，m；

λ——材料导热系数（见图B.2），W/(m⋅K)。

单层结构或单一材料的自保温小砌块热惰性指标（可近似认为是砌体热惰性指标）D值按下式计算：

D=R⋅S                                  （4）

式中  R ——材料层的热阻，m2⋅K/W；

S —－材料的蓄热系数，W/(m2⋅K)。

多层结构的自保温小砌块热惰性指标（可近似认为是砌体热惰性指标）D值按下式计算：

D=D1+D2+⋯+Dn=R1S1+R2S2+⋯+RnSn                   （5）

式中  D1、D2… Dn—－自保温小砌块各热工分层的热惰性指标；

R1、R2… Rn—－自保温小砌块各热工分层的热阻，m2⋅K/W。

S1、S2… S3—－自保温小砌块各热工分层的蓄热系数，W/(m2⋅K)。

图 B.2 单层结构的自保温小砌块              图 B.3 两种或两种以上的材料组成的热工分层

如某热工分层(第k层)由两种或两种以上的材料组成，则应按照下式计算该层的平均导热系数：

λk=λk1F1+λk2F2+...+λknFnF1+F2+...+Fn                        （6）

然后按下式计算该层的平均热阻：

Rk=δkλk                                  （7）

该层的平均蓄热系数按下式计算：

Sk=Sk1F1+Sk2F2+...+SknFnF1+F2+...+Fn                         （8）

该层的平均热惰性指标应按下式计算：

Dk=RkSk                              （9）

式中  F1、F2 …Fn ——在该层中按平行于热流划分的各个传热面积（见图 B.3），m2；

λk1、λk2 …λk3 ——各个传热面积上材料的导热系数，W/(m⋅K)；

Sk1、Sk2 …Sk3 ——各个传热面积上材料的蓄热系数，W/(m2⋅K)。

B4  当量蓄热系数按下式计算

Seq=RD                               （10）

式中  R——自保温小砌块砌体的热阻（按照附录A进行计算），m2⋅K/W；

D——自保温小砌块砌体热惰性指标。

B5  在得出当量蓄热系数Seq和当量导热系数λeq（按照附录A进行计算）后，可以得出当量蓄热系数与当量导热系数的比值Seq/λeq。